ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

TB

江苏省新型墙体材料行业协会标准

T XX/ XXXXX—XXXX

新型墙体材料生产企业检验室管理规范

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省新型墙体材料协会   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　基本要求	1

3.1　组织机构	2

3.2　检验室环境	2

4　人员配备、教育培训	2

4.1　人员配备	2

4.2　教育培训	2

5　检验室管理	2

5.1　档案建立	2

5.2　仪器设备	2

5.3　原始记录建立	2

5.4　技术分析报告	2

5.5　项目公布	3

5.6　定期比对	3

5.7　合格管理	3

6　职责和权限	3

6.1　企业质量管理	3

6.2　生产质量控制和检验	3

6.2.1　质量控制	3

6.2.2　质量检验	3

6.2.3　产品合格证管理	3

6.2.4　行使产品质量决定权	3

7　检验室质量控制要求	4

7.1　检验能力	4

7.2　原（燃）料的质量管理	4

7.3　半成品的质量管理	4

7.4　成品的质量管理	4

8　检验室的验收	4

8.1　验收程序	4

8.2　日常监督	4

附录A（规范性附录）　检验室检测设备清单	6

附录B（规范性附录）　检验项目及检验频次	12

附录C（规范性附录）　新墙材生产企业检验室考核验收细则	18

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定编制。。

本标准由江苏省新型墙体材料协会提出并归口。

本标准主要起草单位：江苏省新型墙体材料协会、江苏省墙体材料改革办公室。

本标准主要起草人：   。

新型墙体材料生产企业检验室管理规范（征求意见稿）

范围

本标准规定了新型墙体材料生产企业检验室管理的一般基本要求，检验室的管理规范以及主要职责和权限，同时对检验室人员配备、教育和培训做了要求。

本标准适用于江苏省新型墙体材料产品的生产企业检验室，生产企业应遵照国家和省有关法律、法规及相关产品标准，结合企业实际情况建立质量管理体系，编制质量管理手册，制定质量考核制度，实行检验室验收管理制度。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27025-2008/ISO/IEC 17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》

DGJ32/J21-2009 《建设工程质量检测规程》

《江苏省建设工程质量检测管理实施细则》（苏建法[2006]97号）

GB 13544-2011《烧结多孔砖和多孔砌块》

GB/T 13545-2014《烧结空心砖和空心砌块》

GB 26538-2011《烧结保温砖和保温砌块》

GB/T 29060-2012《复合保温砖和复合保温砌块》

GB/T 24492-2009《非承重混凝土空心砖》

GB/T 8239-2014《普通混凝土小型砌块》

GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》

GB 11945-1999《蒸压灰砂砖》

JC/T 637-2009《蒸压灰砂多孔砖》

GB/T 23451-2009《建筑用轻质隔墙条板》

JG/T 169-2005《建筑隔墙用轻质条板》

JC/T 698-2010《石膏砌块》

DGJ32/TJ167-2014《烧结保温砖（砌块）自保温墙体系统应用技术规程》

GB 25779-2010《承重混凝土多孔砖》

JC/T 239-2014 《蒸压粉煤灰砖》

DGJ32/TJ 107-2010《蒸压加气混凝土砌块自保温系统应用技术规程》

DGJ32/TJ85-2009《混凝土复合保温砌块（砖）非承重自保温系统应用技术规程》

GB 15762-2008《蒸压加气混凝土板》

GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》

基本要求

组织机构

a)企业法定代表人是产品质量第一责任人。企业应有负责质量工作的领导，设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。

b) 规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，制定相关质量管理制度。

检验室环境

a)检验室要求配备符合生产工艺要求必须的原（燃）材料、半成品和成品检测能力的仪器设备（设备清单应符合附录A的规定）。

b)检验室内外环境条件应满足国家有关标准规定的基本要求。

人员配备、教育培训

人员配备

人员配备应符合如下要求：

a)	检验室必须配备专职人员，配置不得少于2人，具有高中以上文化程度，人员相对稳定，并能满足企业质量管理和检验工作的需要。

b)检验室的管理和检验人员必须经过专门培训考核，取得有资质的培训机构发放的培训证书。

c)	检验室负责人应具备三年以上新墙材生产经验，熟悉相关标准、规章和制度，了解生产工艺，有一定的管理经验。检验人员应掌握相应产品标准、控制项目、指标范围、检验方法和检验仪器设备的操作。

教育培训

a)	省新型墙材协会负责组织或会同墙改管理机构对检验室的管理和检验人员进行专门培训。

b)检验室应制定人员的年度培训计划并安排落实。

c)	检验室应建立质量管理和检验人员的培训、考核、培训证书、年检情况的汇总档案。

检验室管理

档案建立

检验室应建立仪器设备管理档案和台帐，档案内容包括仪器设备名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证书、检定（校验）周期和使用维护记录等。

仪器设备

检验室的计量器具和检验仪器设备应按时经法定计量部门进行检定或校验。根据新型墙体材料产品的国家或行业标准及产品检验标准的最新修订情况，及时更换和增加检验室的仪器设备。

原始记录建立

应建立完整的检验室检验台帐和检验原始记录制度，所有资料必须保存完整、清楚、准确。原始检验记录须按月序编号，统一分类，按年汇总。产品检验必须按标准规定进行抽样，必须留样的样品应保存三个月，做好唯一性标识。检验结果必须由检验人员签字。

技术分析报告

定期根据检验室检验结果写出技术分析报告用于指导生产，并保存备查。

项目公布

质量管理制度、主要生产控制项目及指标范围、半成品和成品检验项目及质量指标、检验操作规程等要求公布张贴。

定期比对

检验室应定期与法定的质检机构进行规定检测项目的比对，以保证企业检验室检验数据的准确性。

合格管理

产品质量必须检验合格才能出厂，由检验室负责人签发产品合格证，并向用户提供产品出厂检测项目的质量报告单。企业法人授予检验室可以独立行使质量出厂的管理权。如产品在市场监督检查或工地材料复验中出现不合格，将追查检验室的相关责任。

职责和权限

企业质量管理

编制质量管理体系文件，制订质量方针和质量目标；

掌控各生产工序的质量指标，监督质量管理体系的有效运行；

制订质量奖惩制度，并考核质量管理工作；

组织企业内部的质量审核；

负责重大质量事故的分析并提出处理意见；

负责本检验室的纸质和电子档案的建立和管理；

收集管理相关规范和标准。

生产质量控制和检验

质量控制

应按照产品标准和企业内控质量指标的要求，制定原（燃）料、半成品、成品的企业内控质量指标和控制措施，及时采集各工序质量数据和掌握质量动态，运用采集的数据进行分析和研究，用于指导生产并及时发布质量指令，保证生产全过程处于受控状态。

质量检验

应按照产品标准和企业内控质量指标的要求，对原（燃）料、半成品、成品进行检验。按规定做好原始检验记录，建立检测数据档案，及时提供准确可靠的检验数据，保证产品质量检验的可追溯性。

产品合格证管理

负责产品合格证的印制、登记、发放的管理，按产品标准和产品检验结果进行合格确认和验证，对合格产品发放产品合格证，防止混等和不合格产品出厂。

行使产品质量决定权

依据产品检验结果，独立行使制止不合格产品出厂的权力。

检验室质量控制要求

检验能力

检验室应具备必须的原（燃）材料、半成品和成品检测能力，根据原（燃）材料性质、生产工艺及产品标准制定质量控制技术指标，对原（燃）材料、半成品和成品主要技术指标进行检测（检验项目和频次应符合附录B）。

原（燃）料的质量管理

原（燃）料的质量管理应符合如下要求：

- 企业应根据生产规模设置相应的原（燃）料堆场、堆棚或贮库。进厂原（燃）料应分批验收、分质堆放，不同原（燃）料不得混杂存放，储量应满足正常生产需求；

- 企业应制定主要原（燃）料的技术指标，不符合技术指标的原（燃）料不得用于生产，原（燃）料达到企业生产技术指标后方准用于生产。

半成品的质量管理

企业制定符合生产工艺和质量控制要求的半成品质量控制措施，认真执行并记录齐全，发现问题要及时总结分析并用于指导生产。

成品的质量管理

- 出厂产品要按标准规定的出厂项目进行检验；

- 出厂产品应分类分等堆放，不得混等，不合格品不得以合格品出售，产品必须保证达到期龄后方可出厂；

- 企业要建立用户档案，定期走访用户，征求意见，改进质量。

检验室的验收

验收程序

验收程序应按照如下要求进行：

- 新型墙材企业填写《江苏省新型墙体材料生产企业检验室验收申请表》，报省新墙材协会。

- 省新型墙材协会对申报企业的检验室组织现场验收，验收组人员由行业专家、墙改管理机构等共同组成。人数5～7人，验收组实行组长负责制，组长由行业专家担任，验收过程实行成员分工负责。

- 验收小组对照规定对企业检验室进行考评，根据考评情况填写《江苏省新型墙体材料生产企业检验室验考核验收报告》，并进行单项和总体评价。验收记录表由核查人员签署意见并签字，申报企业盖章。省新型墙材协会将验收组意见汇总并加盖公章备案。

- 新型墙体材料生产企业检验室应承担起企业质量管理工作。每年开展质量管理人员和专业技术人员业务培训，每年组织一次对新型墙体材料生产企业检验室验收。

日常监督

日常监督应按照如下要求进行：

- 对新墙材生产企业检验室实行每年度不少于一次的检验室日常运行情况监督检查，并形成检查记录。

- 如发现企业检验室日常运行不规范，由省新墙材协会责令整改，整改期限不得超过30个工作日。

（规范性附录）
检验室检测设备清单

烧结制品类检验室检测设备清单

| 序 号 | 名 称 | 建议选择规格型号 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机 | 2000kN/精度1% | 1台 | 检测产品抗压强度用 |
| 2 | 钢直尺 | 300mm/精度0.5～1.0mm | 2把 | 产品外观尺寸检测用 |
| 3 | 专用卡尺 | 精度0.5mm | 1把 |  |
| 4 | 恒温干燥箱 | 0～200℃ | 1台 | 产品密度、孔洞率 检测用 |
| 5 | 电子秤 | 30kg/精度1g | 1台 |  |
| 6 | 全自动快速量热仪 | OR2011型 | 1台 | 原（燃）料 燃烧热值测定用 |
| 7 | 制样粉碎机 | 200 g | 1台 |  |
| 8 | 天平 | 200 g/精度0.1g | 1台 | 测原料含水率用 |
| 9 | 标准筛 | 0.080～5.0 mm | 1套 | 测原料细度用 |
| 10 | 成型制样模具 |  | 一套 | 强度样品用 |
| 11 | 全自动快速测硫仪 |  | 1台 | 测煤矸石含硫量 |
| 12 | 光电式塑限仪 |  | 1台 | 测原料塑性指数 |
| 13 | 电脑及打印机 | / | 各1台 | 处理数据打印报告 |
| 14 | 蒸馏水器 | 15L | 1台 |  |
| 15 | 分析天平 | 100g/精度万分之一 | 1台 |  |
| 16 | 滴定台（带蝴蝶夹） | / | 2架 |  |
| 17 | 滴定管 | 酸式、碱式 | 各2套 |  |
| 18 | 电炉 | 1kW | 1台 |  |
| 19 | 马弗炉 | 1200℃ | 1台 |  |
| 20 | 标准筛 | 0.080～5.0 mm | 1套 |  |
| 21 | 温度计 | 0～100℃,0～200℃ | 各2只 |  |
| 22 | 坩埚 | 银、瓷 | 5只 |  |
| 23 | 量筒、烧杯、量杯、三角烧瓶、容量瓶、溶液瓶、表面皿等 | / | 各1套 |  |
| 24 | 滴瓶、滴管 | 白色、棕色 | 各10套 |  |
| 25 | 移液管 | / | 1套 |  |
| 26 | 玻璃棒 | / | 10根 |  |
| 27 | 制样粉碎机 | 100 g | 1台 |  |
| 28 | 不锈钢托盘 | / | 5只 |  |
| 29 | 其他化验室用器皿 | / | 按需求 |  |
| 30 | 试剂 | / | 按需求 |  |

蒸压加气混凝土砌块类检验室检测设备清单

| 序 号 | 名 称 | 建议选择规格型号 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机 | 300kN/精度1％ | 1台 | 检测产品抗压强度用 |
| 2 | 切割机 | / | 1台 | 切割试件用 |
| 3 | 钢直尺 | 300mm/0.5mm,1000mm/0.5mm | 各1把 | 试件尺寸、产品外形尺寸检测用 |
| 4 | 石灰消化速度测定仪 | / | 1套 | 测量石灰消化速度用 |
| 5 | 停表 | / | 1个 | 计量试验时间用 |
| 6 | 恒温干燥箱 | 0～200℃ | 1台 | 产品干密度检测用 |
| 7 | 天平 | 5kg/0.1g | 1台 |  |
| 8 | 干燥器 | 30cm | 1只 | 存放试样、药品用 |
| 9 | 蒸馏水器 | 15L | 1台 | 原材料分析用 |
| 10 | 分析天平 | 100g/精度万分之一 | 1台 |  |
| 11 | 滴定台（带蝴蝶夹） | / | 2架 |  |
| 12 | 滴定管 | 酸式、碱式 | 各2套 |  |
| 13 | 电炉 | 1kW | 1台 |  |
| 14 | 马弗炉 | 1200℃ | 1台 |  |
| 15 | 标准筛 | 0.080～5.0 mm | 1套 |  |
| 16 | 温度计 | 0～100℃,0～200℃ | 各2只 |  |
| 17 | 坩埚 | 银、瓷 | 5只 |  |
| 18 | 量筒、烧杯、量杯、三角烧瓶、容量瓶、溶液瓶、表面皿等 | / | 各1套 |  |
| 19 | 滴瓶、滴管 | 白色、棕色 | 各10套 |  |
| 20 | 移液管 | / | 1套 |  |
| 21 | 玻璃棒 | / | 10根 |  |
| 22 | 制样粉碎机 | 100 g | 1台 |  |
| 23 | 不锈钢托盘 | / | 5只 |  |
| 24 | 电脑及打印机 | / | 各1台 |  |
| 25 | 其他化验室用器皿 | / | 按需求 |  |
| 26 | 试剂 | / | 按需求 |  |
| 27 | 电脑及打印机 | / | 各1台 | 处理数据打印报告 |

混凝土砌块（砖）类检验室检测设备清单

| 序 号 | 名 称 | 建议选择规格型号 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机 | 3000kN/精度1% | 1台 | 检测产品抗压强度用 |
| 2 | 钢直尺 | 300mm 600 mm/精度0.5～1.0mm | 各2把 | 产品外观、尺寸 检测用 |
| 3 | 专用卡尺 | 精确度0.5mm | 1把 |  |
| 4 | 恒温干燥箱 | 0～200℃ | 1台 | 产品密度、含水率检测 |
| 5 | 天平 | 5kg/0.1g | 1台 |  |
| 6 | 电子磅秤 | 50kg/精度10g | 1台 |  |
| 7 | 温度计 | 0～100℃,0～200℃ | 各2只 |  |
| 8 | 干燥器 | 30cm | 1只 | 存放试样、药品用 |
| 9 | 玻璃平板 | 400×400×8mm | 20块 | 强度样品坐浆用 |
| 10 | 标准筛 | 0.080～5.0 mm | 1套 | 测原料细度用 |
| 11 | 电脑及打印机 | / | 各1台 | 处理数据打印报告 |

蒸压粉煤灰（灰砂）砖类检验室检测设备清单

| 序 号 | 名 称 | 建议选择规格型号 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机 | 3000kN/精度1% | 1台 | 检测产品抗压强度用 |
| 2 | 钢直尺 | 300mm/0.5mm | 2把 | 产品外观尺寸检测用 |
| 3 | 专用卡尺 | 精确度0.5mm | 1把 |  |
| 4 | 恒温干燥箱 | 0～200℃ | 1台 | 原料含水率检测 |
| 5 | 天平 | 5Kg/0.1g | 1台 |  |
| 6 | 干燥器 | 30cm | 1只 | 存放试样、药品 |
| 7 | 蒸馏水器 | 15L | 1台 | 原材料分析 |
| 8 | 分析天平 | 100g/精度万分之一 | 1台 |  |
| 9 | 滴定台（带蝴蝶夹） | / | 2架 |  |
| 10 | 滴定管 | 酸式、碱式 | 各2套 |  |
| 11 | 电炉 | 1kW | 1台 |  |
| 12 | 马弗炉 | 1200℃ | 1台 |  |
| 13 | 标准筛 | 0.080～5.0 mm | 1套 |  |
| 14 | 温度计 | 0～100℃,0～200℃ | 各2只 |  |
| 15 | 坩埚 | 银、瓷 | 5只 |  |
| 16 | 量筒、烧杯、量杯、三角烧瓶、容量瓶、溶液瓶、表面皿等 | / | 各1套 |  |
| 17 | 滴瓶、滴管 | 白色、棕色 | 各10套 |  |
| 18 | 移液管 | / | 1套 |  |
| 19 | 玻璃棒 | / | 10根 |  |
| 20 | 制样粉碎机 | 100g | 1台 |  |
| 21 | 不锈钢托盘 | / | 5只 |  |
| 22 | 其他化验室用器皿 | / | 按需求 |  |
| 23 | 试剂 | / | 按需求 |  |
| 24 | 电脑及打印机 | / | 各1台 | 处理数据打印报告 |

轻质隔墙条板类检验室检测设备清单

| 序 号 | 名 称 | 建议选择规格型号 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砝码 | 5 kg | 20 | 产品抗弯荷载 检测用 |
|  |  | 10 kg | 10 |  |
| 2 | 钢直尺 | 300mm/精度1mm,1000mm/精度1mm | 各2把 | 产品外观、尺寸 平整度检测用 |
| 3 | 游标卡尺 | 300 mm精度0.02mm | 1把 |  |
| 4 | 钢卷尺 | 5m/精度1mm | 2把 |  |
| 5 | 塞尺 | 0.02mm～3.00mm | 1把 |  |
| 6 | 电子磅秤 | 500kg/精度500g | 1台 | 产品面密度、含水率检测用 |
| 7 | 电子秤 | 50kg/精度10g | 1台 |  |
| 8 | 恒温干燥箱 | 0～200℃ | 1台 |  |
| 9 | 标准筛 | 0.080～5.0 mm | 1套 | 测原料细度用 |
| 10 | 天平 | 5kg/精度0.1g | 1台 |  |
| 11 | 抗弯破坏荷载装置 | / | 1套 | 抗弯荷载检测用 |
| 12 | 电脑及打印机 | / | 各1台 | 处理数据打印报告 |

石膏砌块类检验室检测设备清单

| 序 号 | 名 称 | 建议选择规格型号 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢直尺 | 300mm/精度1mm,1000mm/精度1mm | 各2把 | 产品外观、尺寸 平整度、壁厚检测用 |
| 2 | 钢卷尺 | 5m/精度1mm | 2把 |  |
| 3 | 塞尺 | 0.02mm～3.00 mm | 2把 |  |
| 4 | 游标卡尺 | 300 mm精度0.02mm | 1把 |  |
| 5 | 电子磅秤 | 100kg/精度50g | 1台 | 产品表观密度检测用 |
| 6 | 干燥器 | 30cm | 1只 | 存放试样、药品 |
| 7 | 恒温干燥箱 | 0～200℃ | 1台 | 原材料检测 |
| 8 | 天平 | 5Kg/0.1g | 1台 |  |
| 9 | 蒸馏水器 | 15L | 1台 |  |
| 10 | 分析天平 | 100g/精度万分之一 | 1台 |  |
| 11 | 滴定台（带蝴蝶夹） | / | 2架 |  |
| 12 | 滴定管 | 酸式、碱式 | 各2套 |  |
| 13 | 电炉 | 1kW | 1台 |  |
| 14 | 马弗炉 | 1200℃ | 1台 |  |
| 15 | 标准筛 | 0.080～5.0 mm | 1套 |  |
| 16 | 温度计 | 0～100℃,0～200℃ | 各2只 |  |
| 17 | 坩埚 | 银、瓷 | 5只 |  |
| 18 | 量筒、烧杯、量杯、三角烧瓶、容量瓶、溶液瓶、表面皿等 | / | 各1套 |  |
| 19 | 滴瓶、滴管 | 白色、棕色 | 各10套 |  |
| 20 | 移液管 | / | 1套 |  |
| 21 | 玻璃棒 | / | 10根 |  |
| 22 | 制样粉碎机 | 100 g | 1台 |  |
| 23 | 不锈钢托盘 | / | 5只 |  |
| 24 | 其他化验室用器皿 | / | 按需求 |  |
| 25 | 试剂 | / | 按需求 |  |
| 26 | 电脑及打印机 | / | 各1台 | 处理数据打印报告 |

（规范性附录）
检验项目及检验频次

烧结制品类检验项目及检验频次

| 检验种类 | 检测项目 | 检验频次 （不少于） |
| --- | --- | --- |
| 原燃材料检验 | 燃料（粉煤灰） | （1）发热量 | 每批1次 |
|  | 煤矸石（用作原料） | （1）粉碎后细度* （2）含水率 （3）发热量* |  |
|  | 页岩及江湖淤泥、建筑渣土 | （1）颗粒组成（2）塑性指数* | 半年或原（燃）料发生变化时检验 |
| 半成品检验 | （1）泥坯外观质量及尺寸 | 每天1次 |
|  | （2）湿坯含水率 | 每天1次 |
|  | （3）干燥焙烧收缩率 | 半年或原（燃）料发生变化时检验 |
|  | （4）干坯含水率 | 每天1次 |
|  | （5）坯体发热量* | 每班1次 |
| 成品出厂检验 （3.5-15万块为一批，不足3.5万块按一批次计） | （1）尺寸偏差和外观质量* | 每批1次 |
|  | （2）强度等级* | 每批1次 |
|  | （3）密度等级* | 每批1次 |
|  | （4）孔型孔结构、孔洞率* | 每批1次 |
|  | （5）欠火砖、酥砖 | 每批1次 |
| 打*项目为必做项，其它选做。 |

蒸压加气混凝土砌块类检验项目及检验频次

| 检验种类 | 检测项目 | 检验频次（不少于） |
| --- | --- | --- |
| 原燃材料检验 | 硅质原料（含粉煤灰） | （1）细度 （2）化学成份 | 每批1次 |
|  | 石灰 | （1）有效钙含量* （2）细度* （3）消化温度和消化时间* （4）氧化镁含量 | 每批1次 |
|  | 石膏 | （1）细度 （2）CaO和SO3含量* | 每批1次 |
|  | 铝粉（膏） | （1）覆盖面积 （2）活性铝含量 （3）细度 （4）硬脂酸含量 （5）水份散性 （6）固体分 （7）发气率 （8）固体分中活性铝 | 参考供方产品报告 |
|  | 水泥 | 参考供方产品报告，必要时送检。 |
| 成品出厂检验（以1万块为一批次，不足1万块亦为一批次） | （1）干密度* | 每批1次 |
|  | （2）立方体抗压强度* | 每批1次 |
|  | （3）外观质量、尺寸偏差* | 每批1次 |
|  | （4）含水率* | 每批1次 |
| 打*项目为必做项，其它选做。 |

混凝土砌块（砖）类检验项目及检验频次

| 检验种类 | 检测项目 | 检验频次 （不少于） |
| --- | --- | --- |
| 原材料检验 | 砂或碎屑 | （1）粒径≤4.75mm （2）细度模数 （3）含泥量 | 每批1次 |
|  | 碎石（卵石） | 粒径≤9.5mm | 每批1次 |
|  | 水泥 | 参考供方产品报告，必要时送检。 |
| 半成品检验 | （1）缺棱掉角 | 每批1次 |
|  | （2）外观尺寸 | 每批1次 |
| 成品出厂检验（砖3.5-15万块为一批次，具体参照执行标准，砌块10万块为一批次，不足时亦为一批次） | （1）密度等级* | 每批1次 |
|  | （2）强度等级* | 每批1次 |
|  | （3）外观质量和尺寸偏差* | 每批1次 |
|  | （4）相对含水率* | 每批1次 |
|  | （5）最小外壁和最小肋厚* | 每批1次 |
|  | （6）最大吸水率* | 每批1次 |

蒸压粉煤灰（灰砂）砖类检验项目及检验频次

| 检验种类 | 检测项目 | 检验频次 （不少于） |
| --- | --- | --- |
| 原 材 料 检 验 | 蒸压灰砂空心 砖 | 生石灰 | （1）有效钙含量* （2）磨细度* （3）消化温度和消化时间* （4）氧化镁含量 | 每批1次 |
|  |  | 砂、碎屑 | （1）细度模数 （2）SiO2含量 | 每批1次 |
|  |  | 工业废渣 | （1）颗粒级配 | 每批1次 |
|  | 蒸压粉煤灰砖 | 粉煤灰 | （1）SiO2 （2）烧失量* （3）细度 | 每批1次 |
|  |  | 生石灰 | （1）有效钙含量* （2）细度* （3）消化温度和消化时间* （4）氧化镁含量 | 每批1次 |
|  |  | 工业废渣 | （1）细度* | 每批1次 |
|  |  | 石膏 | （1）细度 （2）CaO和SO3含量* | 每批1次 |
|  |  | 集料 | （1）颗粒级配 |  |
| 半成品检验 | （1）砖坯尺寸、外观、质量 | 每班1次 |
| 成品出厂检验 （10万块为一批，不足10万块按一批次计） | 蒸压灰空心砂砖 | （1）强度等级* | 每批1次 |
|  |  | （2）外观质量、尺寸允许偏差* | 每批1次 |
|  |  | （3）孔洞率 | 每批1次 |
|  | 蒸压粉煤灰砖 | （1）强度等级* | 每批1次 |
|  |  | （2）外观质量、尺寸允许偏差* | 每批1次 |
|  |  | （3）色差 | 每批1次 |

轻质隔墙条板类检验项目及检验频次

| 检验种类 | 检测项目 | 检验频次 （不少于） |
| --- | --- | --- |
| 原 材 料 检 验 | 砂、炉渣 | （1）细度模数 | 每批1次 |
|  | 粉煤灰 | （1）细度 | 每批1次 |
|  | 水泥 | 参考供方产品报告，必要时送检。 |
| 成品出厂检验 （最小151块～500块为一批次，具体执行产品标准） | （1）外观质量、尺寸偏差* | 每批1次 |
|  | （2）面密度* | 每批1次 |
|  | （3）抗弯荷载* | 每批1次 |
|  | （4）含水率 | 每批1次 |
|  | （5）抗压强度达标准 | 每批1次 |
|  | （6）抗冲击五次无裂缝 | 每批1次 |
|  | （7）抗冻性.满20次在零下40度质量损失率单块最大10% | 每批1次 |
|  | （8）吸水率.10%以内 | 每批1次 |
|  | （9）收缩率.0.6mm/m以下 | 每批1次 |
|  | （10）防火检测 | 每批1次 |

石膏砌块类检验项目及检验频次

| 检验种类 | 检测项目 | 检验频次 （不少于） |
| --- | --- | --- |
| 原 材 料 检 验 | 石膏 | （1）细度 （2）SO3含量* | 每批1次 |
|  | 外加剂 | 根据外加剂的作用选择检测项目 | 可参考供方产品报告 |
| 成品出厂检验 （2000块为一批次，不足2000块时也按一批计） | （1）表观密度* | 每批1次 |
|  | （2）外观质量和尺寸偏差* | 每批1次 |
|  | （3）平整度* | 每批1次 |
|  | （4）孔与孔之间和孔与板面之间最小壁厚* | 每批1次 |

（规范性附录）
新墙材生产企业检验室考核验收细则

## 新墙材生产企业检验室

考核验收细则

企  业  名  称：

企业生产地址：

考核验收结论的判定原则

1、本办法进行判定验收结论的内容：一、质量管理职责，二、人力资源要求，三、检验室管理、四、质量控制和检验共计四章21条。

2、验收结论的确定原则：90分及以上为合格，90分以下为不合格；

3、审查组依据本办法对企业验收后，填写《新墙材生产企业检验室考核验收报告》。

新墙材生产企业检验室考核验收报告

| 企业名称： | 生产地址： | 邮编： |
| --- | --- | --- |
| 产品名称： | 联系人： | 电话： | 传真： |
| 验收 结 论 | 审查组根据《新型墙体材料生产企业检验室管理规范》，于 年 月 日至 年 月__ _日对该企业进行了验收，共计检查出： 否决项为 项，整改项为 项，检验室共得分： 。 经综合评价，本审查组对该企业的验收结论是： 。 （注：验收结论填写：合格或不合格） | 审查组长签字： 年 月 日 组织审查组单位（章）： 年 月 日 |
| 审 查 组 成 员 | 姓名（签字） | 单 位 | 职称（职务） | 验收分工 |

新墙材生产企业检验室考核验收评分标准

|  | 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 验收材料 | 验收方法 | 验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、质量管理职责 （10分） | 1.1 | 组织机构 （4分） | 企业应有负责质量工作的领导，设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 | 质量手册或管理文件 | 1、未指定领导层中一人负责质量工作的扣3分 2、未设置质量管理机构或质量管理人员的扣1分 |  |
|  | 1.2 | 管理职责 （3分） | 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 | 质量手册或管理文件 | 1、未制定质量体系文件（或质量管理制度）的扣2分 2、未规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系的扣1分 |  |
|  | 1.3 | 有效实施 （3分） | 企业应制定相关的质量管理制度。 | 质量管理制度 | 1、无相应质量管理制度扣3分 |  |
| 二、人力资源要求（18分） | 2.1 | 企业领导 （5分） | 企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。 | 人员档案资料和培训考核记录 | 是否有基本的质量管理常识。 ⑴不了解产品质量法、标准化法、计量法和《江苏省墙材生产企业质量管理规程》对企业的要求的扣2分； ⑵不了解企业领导在质量管理中的职责与作用的扣1分。 2、是否有相关的专业技术知识。 ⑴不了解产品标准、主要性能指标等的扣1分； ⑵不了解产品生产工艺流程、检验要求的扣1分。 |  |
|  | 2.2 | 检验室负责人 （5分） | 1、检验室负责人应具备三年以上新墙材生产经验，具有相关专业工程师以上技术职称； 2、应熟悉相关标准、规章和制度，了解生产工艺，有一定的管理经验。 | 1、人员档案 2、培训记录 | 不熟悉自己的岗位职责的扣2分； 3、不熟知相关标准、规章和制度，不了解生产工艺的扣3分。 |  |
|  | 2.3 | 检验专职人员 （5分） | 1、企业检验人员应具有相关专业高中以上文化水平，应掌握产品标准、检验规定等专业技术知识并应熟练掌握检验技能。 2、从事检验的技术人员不得少于2人。 | 人员档案 培训记录 | 1、不熟悉自己的岗位职责的扣1分； 2、 不具有相关专业高中以上文化水平的扣1分 3、不熟悉产品标准和检验要求等相关的专业技术知识的扣1分； 4、不能准确熟练地按标准规定进行检验的扣2分。 |  |
|  | 2.4 | 人员培训 （3分） | 企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。 | 有资质的培训机构发放的培训证书 | 无有资质的培训机构发放的培训证书的扣3分。 |  |
| 三、检验室管理（38分） | 3.1 | 档案建立 （4分） | 1、检验室应建立仪器设备管理档案和台帐。 2、档案内容包括仪器设备名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证书、检定（校验）周期和使用维护记录等。 | 仪器设备管理档案和台账 | 1、无仪器设备管理档案和台账的各扣1分； 2、档案和台账内容不符合要求的各扣1分。 |  |
|  | 3.2 | 检验仪器设备 （12分） | 1、检验室的计量器具和检验仪器设备应按时经法定计量部门进行检定或校验。 2、根据新型墙体材料产品的国家或行业标准及产品检验标准的最新修订情况，及时更换和增加检验室的仪器设备。 | 1、仪器设备管理程序文件； 2、设备台帐档案； 3、设备维护和保养计划及实施记录； 3、仪器设备计量检定证书或校准记录； 4、检验记录。 | 1、仪器设备规格、数量及安装方式不满足管理办法规定的，每发现一例，扣2分； 2、各类记录不全扣1分，台帐、档案不全扣1分。 每发现一台检验仪器设备不在计量检定（校准）有效期内的，扣2分。 |  |
|  | 3.3 | 检验环境 （6分） | 企业检验室检验环境必须满足标准要求且在检定有效期内。 | 1、检定证书或校准记录； 2、环境记录。 | 1、每发现一项不满足标准要求的扣3分； 2、每发现一项不在计量检定（校准）有效期内的，扣3分。 |  |
|  | 3.4 | 技术分析报告 （6分） | 定期根据检验室检验结果写出技术分析报告用于指导生产，保存备查 | 技术分析报告 | 无技术分析报告扣3分。 |  |
|  | 3.5 | 项目公布 （6分） | 质量管理制度、主要生产控制项目及指标范围、半成品和成品检验项目及质量指标、检验操作规程等要求公布张贴。 | 1、质量管理制度 2、半成品和成品检验项目及质量指标 3、检验操作规程 | 每发现一项未公开的扣2分。 |  |
|  | 3.6 | 定期比对 （4分） | 检验室应定期与法定的质检机构进行规定检测项目的比对，以保证企业检验室检验数据的准确性。 | 对比报告及记录 | 1、无计划的扣1分； 2、未实施计划的或比对不合格的扣3分。 |  |
|  | 3.7 | 文件管理 （4分） | 企业检验室应有专人负责文件的管理，应制定书面文件控制程序有专（兼）职人员负责技术文件,文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本。 | 文件控制程序 人员任命书 | 1、未制定文件控制程序扣1分 2、无专（兼）职人员负责技术文件管理的扣1分。 3、发布的文件未经正式批准的扣1分。 4、使用部门获得的文件的不是有效版本的扣1分。 |  |
| 四、质量控制和检验（34分） | 4.1 | 检验管理 （4分） | 应按照产品标准和企业内控质量指标的要求，对原（燃）料、半成品、成品进行检验。按规定做好原始检验记录，建立检测数据档案，及时提供准确可靠的检验数据，保证产品质量检验的可追溯性。 | 1、检验工作质量控制制度； 2、检测数据档案 | 1、未制定检验工作质量控制制度的扣2分； 2、没有检测数据档案的扣2分。 |  |
|  | 4.2 | 过程质量控制 （6分） | 企业应按照管理办法规定进行过程检验，并做好检验记录。 | 过程检验报告或记录 | 1、半成品质量检验未达到标准要求的低于95%的扣2分； 2、检验频次不符合管理办法要求的扣2分； 3、检验项目不符合管理办法规定、相关标准的，每一例扣2分。 |  |
|  | 4.3 | 出厂检验、合格证管理 （8分） | 1.负责产品合格证的印制、登记、发放的管理，按产品标准和产品检验结果进行合格确认和验证，对合格产品发放产品合格证，防止混等和不合格产品出厂。 2.独立行使对不合格产品的出厂制止权 | 1、出厂检验报告 2、产品合格证签发记录 | 1、没有出厂检验报告的扣2分； 2.、出厂检验过程不符合产品标准和试验方法标准要求的扣2分； 3、产品合格证签发不符合管理办法要求的扣2分； 4、检验项目不符合管理办法规定、相关标准的，每一例扣2分。 |  |
|  | 4.4 | 检验记录 （4分） | 1、企业有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告。 2、企业将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。 | 1、检验原始记录 2、检验报告 | 1、原始记录信息不正确、不完整的，扣1~2分； 2、无检验台帐扣2分。 |  |
|  | 4.5 | 原（燃）料管理 （4分） | 1. 企业应根据生产规模设置相应的原（燃）料堆场、堆棚或贮库。进厂原（燃）料应分批验收、分质堆放，不同原（燃）料不得混杂存放，储量应满足正常生产需求； 2. 企业应制定主要原（燃）料的技术指标，不符合技术指标的原（燃）料不得用于生产，原（燃） 料达到企业生产技术指标后方准用于生产。 | 1.实地考察原（燃）料存放地 2. 主要原（燃）料的技术指标 | 1.不符合规范的、未分批分质存放原（燃）材料扣2分； 2.无主要原（燃）料的技术指标扣2分。 |  |
|  | 4.6 | 成品管理制度 （6分） | 出厂产品应按标准规定的出厂项目进行检验；分类分等堆放，不得混等，不合格品不得以合格品出售，产品必须保证达到期龄后方可出厂；建立用户档案，定期走访用户，征求意见，改进质量。 | 1、出厂检验报告 2、用户档案 3、走访用户调查报告 | 1、无出厂检验报告扣2分； 2、未分类分等堆放、出售的扣2分； 3、无用户档案记录和走访用户记录的扣2分。 |  |
|  | 4.7 | 半成品质量管理 （2分） | 企业制定符合生产工艺和质量控制要求的半成品质量控制措施，认真执行并记录齐全，发现问题要及时总结分析并用于指导生产。 | 半成品质量控制措施 | 无半成品质量控制措施扣2分。 |  |

_________________________________